1210网格川子托盘

技术方案

1，相关参数

1210网格川字(Grid chuan shaped)

最大尺寸/Maximum size: 1200x1000x150mm

叉孔高度/Forklift hole height: 110mm

动载/Dynamic load: 1500kg，静载/Static load: 3000kg

材 质/Material: 抗冲击高密度聚乙烯HDPE

底部结构/Bottom structure:川字型、支脚为防滑平面

使用方式/Usage mode:适合货架、立体库及平地使用

进叉型式/Forking form:四面进叉，适合叉车、手动液压车使用

特别说明/Specialnote:一体成型，可内置上下8根钢管（钢管必须1.5mm)

2，使用环境

适宜温度： -30℃——+50℃

塑料托盘不宜暴晒，避免接触酸、碱等溶剂。

3 ，  颜色与材料

颜色：RAL5012。

材料： 塑料托盘材料为新料HDPE，材质无毒无害、 无味、 无辐射， 不使用回料及再生塑料，环保要达到国家现行标准。

4 ，  效果图与尺寸细节说明

- 5，实物图

- 6、产品质量标准：

1）、 托盘技术标准参照国家标准GB/T15234-2007中的要求.

2）、托盘验收要求符合GB2934-82联运平托盘尺寸系列.

3）、托盘使用温度范围:托盘在-30℃至+50℃的温度范围内正常使用.

4）、外观:托盘表面应平整无飞边、无影响使用的裂纹和变形,单个托盘上不得有明显色差,同批产品色泽一致.

塑料筐技术方案

1、相关参数

蓝色全新料

内尺寸：565x380x325mm

外尺寸：600x415x335mm  长、宽、高偏离≦5mm

筐重≧2KG

(注：投标单位也可根据现有磨具相近尺寸型号报价）

2、使用环境

适宜温度： -30℃——+50℃

明确筐体在该温度下放置≧24小时后，无脆裂、变形、断裂、无破损。

3 、颜色与材料

颜色：RAL5012。

材料： 塑料筐采用全新食品级HDPE（高密度聚乙稀），禁止使用回收料，再生料，需提供材质检测报告。

卫生要求：表面光滑无毛刺，无死角、易清洗消毒。

承重能力：静态承重≧30kg，动态承重≧20kg，满载堆叠6层以上24小时后无明显变形，正常使用寿命≧3 年。

- 4、实物图